DOKUMENTACJA  FOTOGRAFICZNA  OBIEKTU

I  USZKODZEŃ

Fot. 1. Widok z góry na most.

Fot. 2. Widok z boku od strony wlotu.

Fot. 3. Widok z boku od strony wylotu

Fot. 4. Szczegół spodu konstrukcji i podpory. Korozja i ubytki otuliny zbrojenia.

Zacieki, plamy i zielone naloty betonu płyty nośnej i podpory.

Fot. 5. Szczegół czoła płyty. Zacieki, przebarwienia i spękania betonu.

Ubytki betonu i odsłonięte zbrojenie na belce podporęczowej.

Fot. 6. Szczegół płyty nośnej Ubytki otuliny zbrojenia i korozja stali zbrojeniowej.

Zacieki i plamy wilgoci oraz stalaktyty.

Fot. 7. Szczegół balustrady.  Silna korozja powierzchniowa i wżerowa stali.

Całkowicie zniszczone zabezpieczenie antykorozyjne.

Fot. 8. Szczegół jezdni na moście. Ubytki (dziury) i wyboje w jezdni bitumicznej.

Luźny rumosz asfaltowy oraz zanieczyszczenia gruntem opasek na moście.