Nr sprawy: RRG.271.2.2.2023

Załącznik A- opis przedmiotu zamówienia

Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Kisielice

CZ. I ZAMÓWIENIA

Wykonanie remontu w ilości 150 m2

Zamówienie obejmuje wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych (grysami na sucho) przy użyciu remontera wyposażonego w dwa zbiorniki na dwie różne frakcje kruszywa. Podstawowe wymagania dotyczące wykonania zamówienia: 1. gruntowne oczyszczenie uszkodzenia z kurzu, luźnej ziemi i błota; 2. natrysk emulsji; 3. uzupełnienie ubytku; - wypełnienie mieszanką z ziarnem nośnym gr. 5/ 8 mm lub 8/ 11 mm do ok. 20 mm poniżej ostatecznej płaszczyzny wraz z zagęszczeniem przy użyciu sprężonego powietrza;- wypełnienie warstwy ścieralnej mieszanką z ziarnem gr. 2/ 5 mm; - posypanie warstwy ścieralnej czystym grysem. Jako lepiszcze do remontu grysami na sucho będą stosowane tylko drogowe kationowe emulsje szybkorozpadowe. Nie dopuszcza się wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych i temp. otoczenia poniżej +10°C oraz temp. remontowanej nawierzchni niższej niż +5°C

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania remontów przy użyciu rozsypywarki kruszywa i skrapiarki.

Cz. II ZAMÓWIENIA

Wykonanie remontu w ilości 650 m2

Remont  cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. Przedmiotowe prace obejmować będą w szczególności :

- wykonanie otworu o regularnych krawędziach poprzez mechaniczne nacięcie i sfrezowanie,

-gruntowne oczyszczenie uszkodzenia z kurzu, luźnej ziemi i błota i pogłębienie  naprawianego miejsca do głębokości minimum 4 cm,

- materiał z rozbiórki należy przewieźć na własny koszt w miejsce wskazane przez zamawiającego w promieniu 2km od miejsca robót,

-natrysk emulsją  asfaltową całej powierzchni  naprawianego miejsca, naprawiane miejsce przed przesmarowaniem emulsją powinno być wysuszone.

-ułożenie masy  bitumicznej na gorąco z recyklera,  grubości nie mniejszej niż 4 cm,

Jeśli wystąpi konieczność wykonania uzupełnienia większą grubością masy, należy ją układać w dwóch warstwach, przy czym druga warstwa może być układana tylko po wystygnięciu i ustabilizowaniu się warstwy pierwszej.

-wbudowanie masy bitumicznej poprzez zagęszczanie walcami drogowymi w sposób który pozwoli na ujednolicenie i dostosowanie górnej płaszczyzny naprawianej do wierzchniej istniejącej warstwy jezdni. (Zamawiający nie dopuszcza zaniżeń oraz zawyżeń w miejscach naprawianych - punktem odniesienia jest górna wierzchnia płaszczyzna istniejącej jezdni.) Nie wolno doprowadzić do sytuacji, aby wykonywana nawierzchnia była nakładana na istniejącą nawierzchnię (łączenie starej i nowej nawierzchni tylko na „styk docinany”).

- zalanie emulsją asfaltową styku (styk - stara i nowa nawierzchnia) oraz posypanie piaskiem 
i zatarcie całej powierzchni łaty.

- nie dopuszcza się wykonywania robót podczas opadów atmosferycznych i temp. otoczenia poniżej +10°C oraz temp. remontowanej nawierzchni niższej niż +5°C, oraz gdy podłoże jest mokre lub mieszanka asfaltowa niedogrzana.

Do całości:

-roboty należy przygotować i prowadzić zgodnie z przepisami bhp i ppoż.  m.in. w ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:

- stosownego oznakowania sprzętu wykonującego remont

- wyposażenia swoich pracowników w kamizelki ostrzegawcze. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich - powstałe w związku z prowadzonymi robotami. Kierowca remontera powinien posiadać telefon komórkowy.

Wykonawca jest zobowiązany oznakować teren robót  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla sygnałów i znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 roku nr 220, poz.2181 z późn. zm.)

Wykonawca zapewnia, że dostarczona masa bitumiczna będzie spełniać wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania, w tym wymagania jakościowe i niezbędne atesty. Strony zgodnie ustalają, iż przedmiot zamówienia musi spełniać następujące parametry:

1. Masa (bitumiczna) mineralno asfaltowa  standard I odpowiadająca wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym PN-S-96026 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie Asfaltowe.

2. Emulsja asfaltowa (bitym - asfalt drogowy) powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w normie: B11-71/6771-02 właściwości emulsji kationowej.

Recepta mieszkanki mineralno- asfaltowej winna uzyskać akceptację przez zamawiającego przed wbudowaniem.

Wykonanie remontu cząstkowego  dróg obejmie powierzchnię  650 m2 oraz  remontu grysami na sucho  150 m2.

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia do 20 %  po cenach zaoferowanych w złożonej ofercie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Rozliczenie za wykonane prace nastąpi wg ceny jednostkowej podanej przez Wykonawcę za wykonanie naprawy  na pow. 1 m2 nawierzchni asfaltowej.

Wykonawca ma obowiązek zaznaczyć na jezdni farbą czerwoną lub pomarańczową początek i koniec robót na danym odcinku drogi w każdym dniu wykonywania prac oraz przesłać zamawiającemu każdego następnego dnia drogą elektroniczną na adres drogownictwo@kisielice.pl  informacje o wyremontowanych odcinkach, podając numer drogi, nazwę ulicy, lokalizację, ilościowe zestawienie powierzchni wykonanych prac  w celu odbioru robót oraz sprawdzenia.

Prace te będą wykonywane sukcesywnie w trakcie trwania umowy w zależności od zaistniałych potrzeb.

Zamawiający planuje   rozpoczęcie  realizacji usługi od dnia podpisania umowy br. jeżeli wystąpią korzystne warunki atmosferyczne umożliwiające wykonywanie prac remontowych.

Wykonawca zobowiązany  będzie  do rozpoczęcia usługi w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania  zgłoszenia od zamawiającego

- Zamawiający zastrzega że termin może ulec skróceniu w zależności od warunków atmosferycznych i potrzeb zamawiającego;

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do opracowania, uzgodnienia, przestawienia i utrzymania oznakowania robót na każdym etapie robót, w tym oznakowanie remontowanych odcinków dróg. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi przedstawicielowi zamawiającego zatwierdzony przez organ Zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót oraz zgłosi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.